BUTYLVER-Tape

БУТИЛВЕР-ШНУР – это однокомпонентный, термопластичный, не содержащий растворителя герметик на основе полиизобутилена, который был разработан для производства строительного триплекса и который применяется как для двусторонней герметизации стекол в стеклопакете (Бутилшнур без корда), так и для герметизации краев при производстве строительного триплекса (Бутилшнур с кордом).

ТЕXИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

# ЦВЕТ 	ЧЕРНЫЙ

ПЛОТНОСТЬ (25°C)	ОК. 1,18 Г/cm³

DIN 53217

ПАРОПPОНИЦАЕМОСТЬ	0,11 г/м²/д

UNI 5611

СКЛАДИРОВАНИЕ  	12 МЕС.

УПАКОВКА	                                                  Диаметр  1,7 мм

Кол-во/в коробке   990 м

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗА	НЕ ОПАСНЫЙ

## При производстве стеклопакетов

Герметик наносится на дистанционную рамку таким образом, чтобы он при совмещении кантов профилей герметизировал пространство, в которое будет нанесен герметик, герметизирующий края стеклопакета. При этом необходимо помнить, что между стеклом и дистанционной рамкой не должно оставаться щели, в которую может попасть герметик, герметизирующий края стеклопакета.

Толщина герметизирующего шва определяется параметрами силы сдавливания и времени выдержки. Сила сдавливания выбирается максимально возможной, не приводящей, однако, к деформации дистанционной рамки и повреждению стекла. Время выдержки выбирается таким образом, чтобы при выбранном усилии сдавливания достигалась полная обоюдосторонняя герметизация.