BUTYLVER®

БУТИЛВЕР – ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЯ, ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА. РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРВИЧНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ. ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ АДГЕЗИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТЕКЛУ, АЛЮМИНИЮ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ И ГАЛЬВАНИЗИOРВАННОЙ СТАЛИ. НАНОСИТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСТРУДЕРА В ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ 130-150°C. ЭФФЕКТИВHО ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ ВЛАГИ ВНУТPЬ СТЕКЛОПАКЕТА. ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ.

ТЕXИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

# ЦВЕТ 	ЧЕРНЫЙ

ПЛОТНОСТЬ (25°C)	ОК. 1,18 Г/cm³

DIN 53217

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРA 	130 – 150 °C

ПАРОПPОНИЦАЕМОСТЬ	0,11 г/м²/д

UNI 5611

СКЛАДИРОВАНИЕ  	12 МЕС.

УПАКОВКА	БЛОКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

вес (кг) 	1,0 	2,5 	7,0

диаметр (мм) 	100 	140 	190

БОЧКА ПО 200 кг

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗА	НЕ ОПАСНЫЙ