| Технические характеристики Butyl band DS 3*0,6 Двусторонняя липкая бутиловая лента |  |
| --- | --- |

Материал основы					Бутилкаучук (изобутен-изопрен эластомер)

Диапазон температур					от -40о С  до 100оС

Плотность						1,47 г/ куб.см

Твердость по Шору					ок. 52

Прочность на сдвиг					2,8 Н /2 мм

Сопротивление отслаиванию				27 Н /25 мм

Водопаропроницаемость				< 0,023 мг/см²/24часа

Устойчивость к УФ					очень хорошая

Устойчивость к озону					очень хорошая

Цвета и  размеры

размер 3мм х 0,6 мм х 30 метров в рулоне, 160 рулонов в коробке

Цвет бутила черный, защитная антиадгезионная бумага белого цвета

Информация о продукте

Butyl band DS - уплотнительная бутиловая лента, липкая с обеих сторон, не содержит растворителей и пластификаторов, как следствие, сохраняет свои превосходные адгезионные свойства много лет. Продукт паровоздухонепроницаем, устойчив к воздействию атмосферных явлений.

Область применения

Для паронепроницаемой герметизации стеклопакетов

Для уплотнения зазоров, стыков и мест соединения  в металлических, стеклянных и деревянных конструкциях.

Идеально для герметизации кровель из различных материалов.

Для склеивания теплоизолирующих панелей, уплотнения воздуховодов и систем кондиционирования воздуха, а также для герметизации сосудов и контейнеров.

Указания по применению

Рекомендуемая область рабочих температур от -10о С до 30о С. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, и обезжиренными. Грубые шероховатые поверхности рекомендуется  предварительно обработать грунтовкой. Данная лента совместима не со всеми силиконами.

Хранение

В течение 12 месяцев при температуре 20оС в сухом, чистом помещении.

142703, Московская обл., Ленинский район, деревня Калиновка,  д. 1-А, Тел.:+7(495) 780-65-16