Технические характеристики

Butyl cord 1,7

Бутиловый  шнур диаметр 1,7мм

Материал основы					Бутилкаучук (изобутен-изопрен эластомер)

Диапазон температур					от -40о С  до +100оС

Плотность						1,45 г/ куб.см

Твердость по Шору					65 1/10 мм

Сопротивление отслаиванию на стекле			10 Н/см

Сопротивление отслаиванию на стали			9 Н /см

Цвета и  размеры

Диаметр:	от 1,7 мм

Длина в рулоне: 55 м

Кол-во шт. в упаковке (картонная коробка): 22 рулона (1210 метров)

Цвет:	черный на белом или прозрачном пластике

Информация о продукте

Butyl cord 1,7 - уплотнительный бутиловый  шнур, не содержит растворителей и пластификаторов.

Область применения

Для первичной герметизации стеклопакетов.

Для уплотнения зазоров, стыков и мест соединения  в металлических, стеклянных и деревянных конструкциях. Продукт паровоздухонепроницаем.

Для склеивания теплоизолирующих панелей, уплотнения воздуховодов и систем кондиционирования воздуха, а также для герметизации сосудов и контейнеров.

Указания по применению

Рекомендуемая область рабочих температур от +5о С до +30о С. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, и обезжиренными. Грубые шероховатые поверхности рекомендуется  предварительно обработать грунтовкой. Данный шнур Butyl cord 1,7 совместим не со всеми силиконами.

Хранение

В течение 12 месяцев при температуре +20оС в сухом, чистом помещении.

Нами приведены средние характеристики  при нормальных условиях.  Мы предлагаем и предоставляем тестирование продукта в каждом конкретном случае в соответствии с Вашими потребностями.

___________________________________________________________________________________________________________

ООО «БУТИЛ&Ко» Москва, 123182, улица Щукинская 8   тел. (495)2232606   main@butyl.ru; www.butyl.ru