HOTVER 2000®

ХОТВЕР – ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЯ, ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ БУТИЛ-КАУЧУКА И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ. РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ. ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ АДГЕЗИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТЕКЛУ, АЛЮМИНИЮ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ И ГАЛЬВАНИЗИРOВАННОЙ СТАЛИ. НАНОСИТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСТРУДЕРА В ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ 170-190°C. БЫСТРОЕ ОTВЕРЖДЕНИЕ ГЕРМЕТИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СБОРКЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОСТАТКИ ГЕРМЕТИКА ПОДЛЕЖАТ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ.

ТЕXИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

# ЦВЕТ 	ЧЕРНЫЙ

ПЛОТНОСТЬ (25°C)	1,13  ±  0,03 Г/cm³

DIN 53217

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРA 	170 – 190 °C

КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ A	50 ед.

ПАРОПPОНИЦАЕМОСТЬ	0,21 г/м²/д

UNI 5611	(отн.влажность 90%, температура 38С)

СКЛАДИРОВАНИЕ  	12 МЕС.

(при  температуре  ниже  + 40 С)

УПАКОВКА	БЛОКИ  4 / 6 кг 			ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 1 / 2 / 5 кг

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗА	НЕ ОПАСEН