# Технические данные

Klebetex HM

Специальная  двусторонняя липкая лента

Клей							Hot-Melt на каучуковой основе

Толщина						0.11 мм

Основа							специальная бумага

Защитный						слой	коричневая силиконовая бумага

Сила сцепления		DIN EN 1939-C		30 Н/25 мм

Сопротивление сдвигу					80 Н/см2

Область рабочих температур				-30о С до +80о С

Устойчивость к конденсату				очень хорошая

Износостойкость					хорошая, избегать  длительного

воздействия прямого солнечного света

Клеящие свойства					агрессивно липкая

# Цвета и размеры

4 х 0.11 мм / 100 м

# Информация о продукте

Klebetex HM – двусторонняя липкая лента с обильным клеевым слоем. Лента обладает агрессивными клеящими свойствами.

# Область применения

В производстве стеклопакетов, для склеивания пленок, технического сукна, пен, в производстве дисплеев, для фиксирования шаблонов. Склеиваемые поверхности предварительно обезжирить, очистить от пыли и влаги.

Преимущества перед аналогами

Клеящий слой не содержит акрилатов, поэтому не подвержен разрушению во влажной и мокрой среде